| Grafische Darstellung |  |
| --- | --- |
| Verwendung | Mit IST90-Gummitüllen wird ein Leiter gleichzeitig abgebunden und isoliert. Sie ermöglichen, den Leiter in einem Zug zu kennzeichnen, sei es durch Farben oder Beschriftungen. IST90-Gummitüllen wirken als Knickschutz und schützen den Leiter vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb. Sie verleihen der Verkabelung ein ergonomisch vorteilhaftes Aussehen. Eine Verkabelung mit IST90-Gummitüllen erhöht ebenso den Wert einer Installation. |
| Technische Daten | Werkstoff | Polychloropren |
|  | Temperaturbereich | - 30°C bis +90°C |
|  | Härte | 40 Sh A ± 5 |
|  | Zugfestigkeit | >6,5 N/mm² |
|  | Reißdehnung | >500 % |
|  | Durchgangswiderstand | 4x10.000.000³ Ohm x cm |
|  | Durchschlagfestigkeit | >13 kV/mm |
|  | Entflammbarkeit nach | UL94-V0 |
|  | Farben | schwarz, weiß, blau, grün, gelb, orange, braun, rot, violett, grau rosa und hellblau |
| Abmessungen |
|  | für Kabel-Ø mm | Länge mm | Innen-Ø mm | Wandstärke |  | VPE |
|  | 1,25 – 2,0 | 20 | 1,25 | 0,5 |  | 1000 |
|  | 1,75 – 3,5 | 20 | 1,75 | 0,5 |  | 1000 |
|  | 2,4 – 4,5 | 20 | 2,40 | 0,6 |  | 1000 |
|  | 3,0 – 6,0 | 25 | 3,00 | 0,6 |  | 1000 |
|  | 5,0 – 9,0 | 25 | 5,00 | 0,7 |  | 1000 |
|  | 7,5 – 12,0 | 30 | 7,50 | 0,8 |  | 1000 |
|  | 10,0 – 15,0 | 35 | 10,0 | 0,9 |  | 500 |
|  | 12,0 – 20,0 | 50 | 12,0 | 1,2 |  | 500 |
|  | 14,0 – 23,0 | 50 | 14,0 | 1,3 |  | 500 |
|  | 17,0 – 28,0 | 50 | 17,0 | 1,3 |  | 500 |